5.1. sz. táblázat	

PE cső mérete
DN	Hegesztési eljárások	

Tompa	

Tompa
CNC	Tokos	Nyereg	Elektro-
fittinges	

Kézi	

Gépi	Nyereg idom nyakmérete
Kézi szerszámmal hegesztés
 DN 20; 32	Nyereg idom nyakmérete
DN		
						63	90	110		
20x3
	–
–	–
–	+	–	–	–	–	–	+	
32x3
	–
–	–
–	+	–	–	–	–	–	+	
63 SDR 17,6
SDR 11	–
–	–
–	–
+	–
+	–
+	–
–	–
–	–
–	–
+	
90 SDR 17,6
SDR 11	–
–	–
+	–
–	–
+	–
+	–
+	–
–	–
–	–
+	
110 SDR 17,6
SDR 11	–
–	+
+	–
–	+
+	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	
160 SDR 17,6
SDR 11	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	
200 SDR 17,6
SDR 11	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	
250 SDR 17,6
SDR 11	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	
315 SDR 17,6
SDR 11	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	
400 SDR 17,6
SDR 11	+
+	+
+	–
–	–
–	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+