A	
	A1	A2	A3	
1.	A 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott tilalom alól mentesülő egyes anyagok és alkatrészek
	
2.	Anyagok és alkatrészek	A mentesség alkalmazási területe és hatályának vége	Megjelölést vagy azonosítást igényel a 2000/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján	
3.	Ólom mint ötvözőelem			
4.	1. a) Acél megmunkálási célokra és tűzihorganyzott acél alkatrészek készletben, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal			
5.	1. b) Folyamatosan horganyzott acéllemez legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal	A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek		
6.	2. a) Alumínium megmunkálási célokra, legfeljebb 2 tömegszázalék ólomtartalommal	A 2005. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
7.	2. b) Alumínium legfeljebb 1,5 tömegszázalék ólomtartalommal	A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
8.	2. c) Alumínium legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalommal	225		
9.	3. Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal	1		
10.	4. a) Csapágycsészék és -perselyek	A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
11.	4. b) A motorokban, sebességváltókban és a légkondicionáló kompresszorokban található csapágycsészék és -perselyek	2011. július 1-je, majd azt követően a 2011. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészei		
12.	Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben			
13.	5. Elemekben	1	X	
14.	6. Lengéscsillapítókban	A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X	
15.	7. a) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító tömlőkben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben	A 2005. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
16.	7. b) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító tömlőkben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal	A 2006. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
17.	7. c) Elasztomerek kötőanyagai az erőátviteli alkalmazásokban, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal	A 2009. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
18.	8. a) Elektromos és elektronikus alkatrészek áramköri kártyára való rögzítésére szolgáló ólomtartalmú forraszanyagok, illetve az alumínium elektrolitkondenzátor kivételével a csatlakozótűkön vagy áramköri kártyán lévő egyéb alkatrészek érintkezőinek ólomtartalmú bevonata	A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X226	
19.	8. b) Ólomtartalmú forraszanyag nem elektromos áramköri panelekre vagy üvegfelületre való forrasztáshoz	A 2011. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X2	
20.	8. c) Ólomtartalmú bevonat alumínium elektrolitkondenzátorok érintkezőin	A 2013. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X2	
21.	8. d) Ólomtartalmú forraszanyag üvegre való forrasztáshoz légtömegmérő érzékelőiben	A 2015. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X2	
22.	8. e) Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot)	227	X2	
23.	8. f) Ólomtartalmú rugalmas tűs csatlakozórendszerek	3	X2	
24.	8. g) Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag	3	X2	
25.	8. h) Ólomtartalmú forraszanyag hővezetőknek a hűtőbordához való rögzítéséhez olyan teljesítmény félvezető-egységekben, amelyek lapkamérete a projekciós területnek legalább 1 cm2-e, illetve névleges áramsűrűsége a szilíciumlapka-területet tekintve legalább 1 A/mm2	3	X2	
26.	8. i) Ólomtartalmú forraszanyag elektromos üvegfelület-kezeléshez a rétegelt üvegfelületre való forrasztás kivételével	A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és ezt követően az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X2	
27.	8. j) Ólomtartalmú forraszanyag rétegelt üvegfelületre való forrasztáshoz	3	X2	
28.	9. Szelepülések	A 2003. július 1-je előtt kifejlesztett motortípusok pótalkatrészeiként		
29.	10. a) Olyan elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, üveg vagy kerámia beágyazóanyag-összetételekben, üvegkerámia anyagban vagy üvegkerámia beágyazóanyag-összetételekben ólmot tartalmaznak.
Ez a mentesség nem terjed ki a következőkben történő ólomfelhasználásra:
–	izzók üvege és gyújtógyertyák zománcbevonata,
–	a 10. b), a 10. c) és a 10. d) pontban felsorolt alkatrészekben lévő dielektromos kerámiaanyagok		X228 (a motorok piezoelektromos alkatrészeinek kivételével)	
30.	10. b) Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát-alapú, ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok			
31.	10. c) 125 V alatti névleges váltakozó feszültségű, illetve 250 V alatti névleges egyenfeszültségű kondenzátorokban található ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok	A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek		
32.	10. d) Ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok az ultrahangos lokátorberendezések érzékelőinek a hőmérsékletváltozás által okozott mérési hibáját ellensúlyozó kondenzátorokban	3		
33.	11. Pirotechnikai indítópatronok	A 2006. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek		
34.	12. A gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását a kipufogóhő visszanyerésével csökkentő elektromos rendszerek ólomtartalmú hőelektromos anyagai	A 2019. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X	
35.	Hat vegyértékű króm			
36.	13. a) Korrózióvédő bevonatok	A 2007. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
37.	13. b) A karosszériaelemek esetében felhasznált csavarokkal és anyacsavarokkal kapcsolatos korrózióvédő bevonatok	A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként		
38.	14. Lakóautók abszorpciós hűtőgépeinek szénacél hűtőrendszerében használt korrózióálló anyag, legfeljebb a hűtőközeg 0,75 tömegszázalékos arányában, kivéve akkor, ha létezik más alkalmazható (vagyis lakóautókban való alkalmazásra a piacon elérhető) hűtési technológia, és az nem jár hátránnyal a környezetre, az egészségre és/vagy a fogyasztók biztonságára nézve		X	
39.	Higany			
40.	15. a) A fényszórókban használt kisülőlámpák	A 2012. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X	
41.	15. b) Műszerfal kijelzőiben használt fénycsövek	A 2012. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek	X	
42.	Kadmium			
43.	16. Elektromos meghajtású járművek akkumulátorai	A 2008. december 31-e előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként