3.3. c) sz. táblázat	
Anyagminőség	Nagyközép nyomás
(4 bar < MOP £ 25 bar)	
	Föld alatt	Szabadon szerelve	
			
Acélcső szigetelve [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255]	Igen	*	
Acélcső szigetelés nélkül [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrózióvédelemmel	Nem	Igen	
Rozsdamentes acélcső présidomos kötéssel [DVGW TS 233]		Nem	
Rozsdamentes acélcső hegesztett kötéssel			
Rézcső keményforrasztott kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]			
Rézcső présidomos kötéssel [MSZ EN 1057:2006+A1:2010]			
PE 80 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]	Nem	Nem	
PE 80 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]	P≤6 bar		
PE 100 SDR 17,6 cső [MSZ EN 1555]	P≤8 bar		
PE 100 SDR 11 cső [MSZ EN 1555]	P≤10 bar